|  |  |
| --- | --- |
| Anbudstext: | |
| **Erosionsskydd – BG kokosnät ERO-740** | |
|  | |
| **Material** | |
| BG kokosnät: | |
| Råvara | 100 % kokos |
| Min. vikt | 740 g/m2 |
| Min. fuktupptagning (%) | 155% |
| Min. täckta areal (%) | 55-60% |
| Min. draghållfasthet | 30 kN/m |
| Maskstorlek, ca | 10x15 mm |
| Kortaste livslängd | 3-5 år. |
|  | |
| Spett: | |
| 300 mm träspett med tvärgående låspinne | |
|  | |
| **Montering** | |
|  | |
| Jämna ut sluttningen plant efter den färdiga profilen. | |
| BG kokosnät ska läggas ut direkt när det har levererats till platsen. Om det inte är möjligt ska nätet förvaras absolut torrt och mörkt. | |
| Kokosnätet kan läggas ut horisontalt eller vertikalt. Vi rekommenderar dock att du lägger nätet uppifrån sluttningen och ner. | |
| Lägg ut BG kokosnät så att det överlappar 2 cm i sidled och använd vid behov två trä- eller stålspett per kvadratmeter. Om sluttningen är mycket brant bör du använda fyra spett per kvadratmeter. Fäst ytterkanterna med 3–4 spett per kvadratmeter. | |
| Upptill och nedtill ska nätet grävas ner i en ränna som är 250 mm bred och 250 mm djup. | |
| Du uppnår bra jordkontakt och extra vindskydd om du strör ut några spadar jord på nätet. Nätet ska inte täckas över utan bara tyngas ner. | |
| Läggs nätet ut under en torkperiod bör du vattna kokosnätet efter utläggningen. | |
| Om underlaget är magert rekommenderar vi att det gödslas med 50 g 14-4-17/m2, 3-4 veckor efter monteringen. | |