Udbudstekst:

## Erosionsbeskyttelse - BG Jutenet JG500

Materiale

|  |  |
| --- | --- |
| Råvare | 100% Jute |
| Min.vægt | 500 g/m² |
| Min. fugtoptagelse (%) | 155% |
| Min. dækket areal ca. | 50% |
| Maskestørrelse, ca. | 9 x 13 mm |
| Min. levetid | 1 – 2 år |

Spyd:

300 mm træspyd med tværgående dybel

Udførsel

Opbyg skråningen, som skal armeres, til den færdige profil

BG Jutenet udlægges straks efter levering på pladsen. Er det ikke muligt, skal nettet opbevares absolut tørt og i mørke.

Grav en ca. 20 cm dyb låse-rende foroven og forneden af skråningen. Nettet lægges ned i øverste rende, og det opgravet jord lægges tilbage. Den øverste rende skal graves ca. 50 cm før skråningen. Udlægning bør ske fra oven og nedefter. Jutenettet skal ligge tæt til jorden. Net, der er blevet fugtigt, kræver en løsere udlægning, da jute bliver strammere, når den tørrer, og derved kan løfte sig fra jorden.

Overlæg i siderne skal være min. 0,1 m. Lodret skal overlæg være 0,5 m og den øverste bane skal lappe over den nederste.

Ved montage i tørreperioder er det en fordel at vande jutenettet efter udlægning.

Efter etablering af nettet sprøjtesås skråningen.

På mager undergrund anbefales det at gøde med 50 gr. 14-4-17/m2, 3-4 uger efter udlægning.