|  |
| --- |
| Anbudstext: |
| **Erosionsskydd – BG kokosnät ERO-740**  |
|  |
| **Material** |
| BG kokosnät:  |
| Råvara  | 100 % kokos |
| Min. vikt  | 740 g/m2 |
| Min. fuktupptagning (%)  | 155% |
| Min. täckta areal (%)  | 55-60% |
| Min. draghållfasthet  | 30 kN/m |
| Maskstorlek, ca  | 10x15 mm |
| Kortaste livslängd  | 3-5 år.  |
|  |
| Spett: |
| 300 mm träspett med tvärgående låspinne  |
|  |
| **Montering** |
|  |
| Jämna ut sluttningen plant efter den färdiga profilen.  |
| BG kokosnät ska läggas ut direkt när det har levererats till platsen. Om det inte är möjligt ska nätet förvaras absolut torrt och mörkt.  |
| Kokosnätet kan läggas ut horisontalt eller vertikalt. Vi rekommenderar dock att du lägger nätet uppifrån sluttningen och ner.  |
| Lägg ut BG kokosnät så att det överlappar 2 cm i sidled och använd vid behov två trä- eller stålspett per kvadratmeter. Om sluttningen är mycket brant bör du använda fyra spett per kvadratmeter. Fäst ytterkanterna med 3–4 spett per kvadratmeter.  |
| Upptill och nedtill ska nätet grävas ner i en ränna som är 250 mm bred och 250 mm djup.  |
| Du uppnår bra jordkontakt och extra vindskydd om du strör ut några spadar jord på nätet. Nätet ska inte täckas över utan bara tyngas ner.  |
| Läggs nätet ut under en torkperiod bör du vattna kokosnätet efter utläggningen.  |
| Om underlaget är magert rekommenderar vi att det gödslas med 50 g 14-4-17/m2, 3-4 veckor efter monteringen.  |