Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen‑it Diaflow.

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen‑it Diaflow, bestående af vandholdende og drænende dug, retentionsmodul og sedumbakke.
Systemet anvendes på tage, hvor der ønskes stor forsinkelse af regnvand samt en frodig vegetation med stor artsvariation af sedumarter. Samlet systemvægt = 57 kg/m² (vandmættet og afdryppet).
4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· Vandholdende og drænende dug, VHM 1200, 
· Retentionsmodul, Diaflow E30 
· 60 mm sedumbakke, BGreen-it Sedumbakke 
· Inspektionsboks, BGreen-it Inspektionsboks

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen‑it Diaflow jf. projektmateriale.


4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Overflade rengjort før udlægning af lag.
Efterfølgende arbejder
· Evt. etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af membranens rodfasthed.



4.9 Materialer og produkter
Data på det samlede system BGreen-it Diaflow  
Afløbskoefficient (10 års regnhændelse)	 	0,07 
Tømningstid ca.			12 timer
Systemvægt vandmættet til markkapacitet	57 kg/m²
Systemvægt med vandfyldt Diaflow-modul                          86 kg/m²

Systemtykkelse (ekskl. vegetation)		95 mm
Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		30 l/m²
Vandindhold ved markkapacitet		50 %
Luftindhold ved markkapacitet		30 %
Total porevolumen			80 %
Permeabilitet Kf			> 20 mm/min

Systemmaterialer
Vandholdende og drænende dug: 
· VHM 1200
· Non Woven nålefiltet geotekstil, 1200 g/m². Vandtilbageholdelse min. 7 l/m². Tykkelse 8,5 mm.
Retentionsmodul 
· Diaflow E30
· Produceret af 100% Regenereret LDPE (Low Density Poly Ethylen) 
· UV- og vejrbestandig samt modstandsdygtig over for ammoniak og alkali.
· Temperaturbestandighed fra -50 °C til +90 °C, min. 20 års produktgaranti.
Inspektionsboks
· BGreen-it Inspektionsboks
· Inspektionsboksen skal være produceret af UV-bestandigt kunststof med aflåseligt og lukket låg, der forhindrer lysindtrængen til afløb.


Sedumbakke 
· BGreen-it Sedumbakke, 60 mm 
· Dansk produceret med færdigt plantedække af 5–9 sedumarter
· Materiale: 100 % genbrugs PET.
· Pimpstensbaseret vækstmedie, skal være testet efter og leve op til retningslinjer i FLL samt RAL
4.10 Udførelse
Lagvis opbygning 
· VHM 1200, vandholdende og drænende dug: 
· Diaflow E30, retentionsmodul 
· Inspektionsboks, BGreen-it Inspektionsboks
· 60 mm sedumbakke, BGreen-it Sedumbakke 
Generelt for udførelse
· Den vandholdende og drænende dug rulles ud over hele taget og overlappes ikke. Der skæres hul i dugen omkring tagbrøndene. 
· Retentionsmodulet udlægges og klikkes sammen til én sammenhængende flade og tilskæres rundt om tagbrønde og evt. langs kanter. 
· Inspektionsbokse placeres over alle tagbrønde, løst oven på retentionsmodulet
· Sedumbakkerne udlægges og skubbes helt tæt sammen

4.11 Mål og tolerancer
· Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 95 mm)

4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Vandholdende og drænende dug
· Retentionsmodul 
· Sedumbakker 
· Inspektionsboks


4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT‑vejledning og projektets PSS. 

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for vækstmedie og FLL/RAL test
· Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti
· Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”
· Vandings- og gødskningsplan

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for etablering og vanding
· Plan for adgangsforhold og kran/løft
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