Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen‑it Belægninger
Natursten og teglklinker, høj dræningskapacitet, omvendt tag, op til T0

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen‑it til natursten og teglklinker, bestående af drænmåtte, XPS-isolering, beskyttelsesdug, drænplade, filterdug, bære- og afretningslag samt natursten eller teglklinker.
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes befæstede områder til ophold eller kørsel

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· XPS Isolering
· BGU‑300, Beskyttelsesdug 
· BG Drain 25 Free, Drænplader
· BGF-150, Filterdug
· 2/8 mm skærver / lerholdigt brolæggergrus 
· Natursten og teglklinker 
· TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade- og afvandingsrender
· Inspektionsskakt over tagbrønde

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen‑it Belægninger jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:100 til tagbrønde.
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder
· Løbende fejning med fuge sand

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Systemmaterialer
Drænmåtte 
· Enkadrain 5004
· 4 mm drænkerne med 2 lag geotekstil
· Afvanding: 0,05 l/s pr. m ved 400 kPa og i = 0,03
Isolering
·  XPS, 50 mm
· Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa): 300 
· Vandoptagelse ved langvarig fuld neddykning (vol.%): < 0,7 vol.%
Beskyttelsesdug
· BGU‑300 
· 300 g/m² geotekstil
· Trækstyrke 25 - 25 kN/m
· Permeabilitet 55 l/m²/s

Drænplade
· BG Drain 25 Free, 25 mm 
· Vandreservoir: 0 l/m²
· Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 296 kN/m² (fyldt)
· Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01
Filterdug
· BGF‑150 
· 150 g/m² geotekstil
· Trækstyrke, langs/tværs 10,3-10,3 kN/m
· Permeabilitet 100 l/m²/s

Facade- og afvandingsrender
· TRC-15, TRC-20 og TRC-25
· 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm 
· Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist 
· Slidser i bund og side til afvanding. 

Inspektionsskakt over tagbrønde
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm 
· Korrugeret opføringsrør Ø 315 
· Egnet dæksel/rist 
Bære- og afretningslag 
· Bærelag 2/8 mm skærver. 
· Skærverne skal være af knust materiale. Andre fraktioner kan accepteres, dog bør fraktion 0-2 mm undgås. 
· Afretningslag (sættelag) 
· 0/8 mm lerholdig brolæggergrus 

Natursten og teglklinker

4.10 Udførelse
Lagvis opbygning – omvendt tag 
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· 300SL, XPS Isolering
· BGU‑300, Beskyttelsesdug 
· BG Drain 25 Free, Drænplade
· BGF-150, Filterdug
· Bære- og afretningslag, 2/8 skærver og lerholdig brolæggergrus
· Natursten og teglklinker
· Inspektionsskakte og facaderender 

Generelt for udførelse
· Drænmåtten rulles ud og samles med 10 cm overlæg fra øverste lags geotekstil.
· XPS-pladerne udlægges og samles uden knæk eller åbne samlinger.
· Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Drænplader stødes tæt sammen.
· Filterdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Bærelag udlægges i min. 60 mm tykkelse alt efter ønsket trafikklasse, komprimeres og afsluttes med afretningslag. 
· Natursten og teglklinker udlægges, fuges én gang med fugesand, fejes rent og komprimeres med egnet materiel. 
· Fugning med fugesand foretages herefter løbede, indtil fugerne er mættede og helt fyldte. 


4.11 Mål og tolerancer
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser iht. trafikklasser, tegningsmateriale samt vejledning fra Byggros BGreen-it belægninger.   


4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Drænmåtte, XPS, beskyttelsesdug, drænplade, filterdug, bærelag og belægning 

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. 

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for systemopbygning 
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for adgangsforhold og kran/løft
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