Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse
Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen‑it Belægninger
Betonbelægninger, høj dræningskapacitet, omvendt tag

4.1 Orientering
Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen‑it til asfalt bestående af drænmåtte, XPS-isolering, beskyttelsesdug, drænplade, beskyttelseslag af skærver, bærelag samt betonbelægning. 
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes befæstede områder til ophold eller kørsel

4.2 Omfang
Arbejdet omfatter levering og udførelse af:
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· XPS Isolering
· BGU‑300, Beskyttelsesdug 
· BG Drain 25 Free, Drænplader
· 2/8 mm skærver, beskyttelseslag af skærver 
· Stabilgrus 0/32, bærelag 
· Asfalt
· TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade- og afvandingsrender
· Inspektionsskakt over tagbrønde

4.3 Lokalisering
Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning
· Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen‑it Belægninger jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering
Arbejdet koordineres med:
· Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele
Forudsætninger – forudgående arbejder
· Vandtæt tagmembran er afsluttet og godkendt.
· Fald min. 1:100 til tagbrønde.
· Overfladen er rengjort før udlægning af lag.
· Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.
Efterfølgende arbejder

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser
· Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Systemmaterialer
Drænmåtte 
· Enkadrain 5004
· 4 mm drænkerne med 2 lag geotekstil
· Afvanding: 0,05 l/s pr. m ved 400 kPa og i = 0,03
Isolering
·  XPS, 50 mm
· Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa): 300 
· Vandoptagelse ved langvarig fuld neddykning (vol.%): < 0,7 vol.%
Beskyttelsesdug
· BGU‑300 
· 300 g/m² geotekstil
· Trækstyrke 25 - 25 kN/m
· Permeabilitet 55 l/m²/s

Drænplade
· BG Drain 25 Free, 25 mm 
· Vandreservoir: 0 l/m²
· Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 296 kN/m² (fyldt)
· Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01
Facade- og afvandingsrender
· TRC–15, 20 eller 25
· 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm 
· Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist 
· Slidser i bund og side til afvanding. 
Inspektionsskakt over tagbrønde
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist
· TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm 
· Korrugeret opføringsrør Ø 315 
· Egnet dæksel/rist 
Beskyttelseslag 
· 2/8 mm skærver. 
· Skærverne skal være af knust materiale. Andre fraktioner kan accepteres, dog bør fraktion 0-2 mm undgås. 
Bærelag 
· Stabilgrus 0/32 mm 
Asfalt



4.10 Udførelse
Lagvis opbygning – omvendt tag 
· Enkadrain 5004, Drænmåtte 
· 300SL, XPS Isolering
· BGU‑300, Beskyttelsesdug 
· BG Drain 25 Free, Drænplade
· 2/8 mm skærver, Beskyttelseslag 
· Stabilgrus 0/32, Bærelag 
· Asfalt
· Inspektionsskakte og facaderender 
Generelt for udførelse
· Drænmåtten rulles ud og samles med 10 cm overlæg fra øverste lags geotekstil.
· XPS-pladerne udlægges og samles uden knæk eller åbne samlinger.
· Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).
· Drænplader overlappes med 2 nopper.
· Beskyttelseslag af skærver udlægges i drænpladerne i min. 50 mm tykkelse. 
· Bærelag af stabilgrus udlægges i min. 100 mm tykkelse alt efter ønsket trafikklasse, og komprimeres.
· Asfalt udlægges.

4.11 Mål og tolerancer
· Jævn overflade uden sætninger
· Lagtykkelser iht. trafikklasser, tegningsmateriale samt vejledning fra Byggros BGreen-it belægninger.   

4.12 Prøver
Der fremlægges prøver på:
· Drænmåtte, XPS, beskyttelsesdug, drænplade 

4.13 Arbejdsmiljø
Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. 

4.14 Kontrol
· Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.
· Fotodokumentation af lagopbygning.
· Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation
Leveres digitalt og skal omfatte:
· Produktdatablade
· Dokumentation for systemopbygning 
· Oversigt over materialer og leverandører
· Tegninger “som udført”

4.16 Planlægning
Entreprenøren skal fremlægge:
· Detaljeret tidsplan
· Leveringsplan for materialer
· Plan for adgangsforhold og kran/løft


